|  |  |
| --- | --- |
| Microscópio Eletrónico: Resultados | |
|  |  |
| **Mercado das Mulheres II**Projeto SciArt2024 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Resultados do Relatório | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ponto de Interesse 1: A camada de cor amarela**  Aqui temos em estudo a seção transversal da amostra retirada do Ponto de Interesse 1.  A imagem SEM confirma que temos várias camadas de tinta. A superfície da camada amarela, para a qual aponta a seta amarela, está por cima da amostra transversal.  Agora podemos escolher alguns pontos da camada de interesse para continuar a nossa investigação. | X100 |
| **Ponto de Interesse 2: Fios da tela**  A imagem SEM das fibras de têxtil mostra que estas têm uma forma cilíndrica uniforme com algumas ruturas verticais.  Comparamos a imagem SEM que retiramos com imagens SEM de vários fios usados em têxteis e observamos que as suas características coincidem com as das fibras de linho. | Εικόνα που περιέχει στιγμιότυπο οθόνης, κείμενο  Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα  Uma imagem com captura de ecrã, preto e branco, branco, monocromático  Os conteúdos gerados por IA poderão estar incorretos. |